| Laboratuvar Adı | : | SEM Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | SEM ( Taramalı Elektron Mikroskobu) |
| Marka & Model | : | ZEISS & EVO - LS 10 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan SEM cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Numunenin cinsine göre ön işlem yapılır(Kurutma, Kaplama, yüzey parlatma vs.)

- Cihaz STAND BY pozisyonundan ON konumuna alınır.

- Bilgisayar ekranından cihazın yazılımı açılır.

- Vakum kapatılır,

- Numune haznesi açılana kadar beklenilir.

- Numune haznesi açılınca numuneler yerleştirilir.

- Tekrar vakum açılır ve istenilen düzeye ulaşması beklenir.

- GUN açılır ve gerekli ayarlar yapılır.

- Görüntü netlik ayarı yapılır,

- Görüntü netleştirildikten sonra resim kaydedilir

- Analiz türüne göre görüntüleme haricinde EDX ya da Haritalama yapılır.

- Elde edilen sonuçlar kaydedilip çalışma sonlandırılır.

- GUN kapatılır.

- Vakum kapatılarak numuneler çıkartılır.

- Yeniden vakum sağlanarak cihaz STAND BY’a alınır.

NOT: Cihaz uzun süre çalıştırılmayacaksa OFF konumuna getirilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.