| Laboratuvar Adı | : | Akaryakıt Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Anilin Point Test Cihazı |
| Marka & Model | : | AAP-5 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan Anilin Noktası Test cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi takılır.

- Cihaz açma – kapama tuşu ile açılır.

- Yön tuşları ile referans değer girilir.

- Eşit miktarda anilin ve numune cihazın test haznesine yerleştrilir.

- Start tuşu ile deney başlatılır.

- Cihaz numunenin anilin noktasını bulunca akustik bir sinyal eşliğinde anilin değerini ekranda gösterir.

- İşlem bittikten sonra deney haznesi boşaltılır ve hazne benzin ile temizlenir.

- Cihaz açma kapama tuşu ile kapatılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM-187)

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184) ile teslim edilir.